## Slide 1
Reflectometría de rayos-X (XRR)
Producción de rayos X en laboratorio

## Slide 2
Colimación paralela

## Slide 3
Sistemas de detección
Detector tipo “pin”
Detector de pixeles híbridos

## Slide 4
Reflectividad de rayos-X (XRR)
  0.15 nm
t  2-200 nm
  0-5 nm
i
r
t=0

## Slide 5
ki, i, E0i
kr, r, E0r
kt, t, E0t

## Slide 6
Ecuación de Fresnel para la reflectividad
Si q >> qc (q > 3qc !!!)

## Slide 7
Importancia de la rugosidad en XRR

## Slide 11
Análisis elemental de la curva XRR
Determinar el o los valores de c
Método de las tangentes
Método de las derivadas
Si no se observa…espere…
2) En caso de observar oscilaciones de Kiessig (Kiessig fringes)
Determinar las posiciones de los máximos y los mínimos (en dos series separadas) y las intensidades correspondientes)
A partir de la serie de máximos se puede utilizar la expresión
Usando la serie de mínimos puede usar
Estas expresiones devuelven el espesor y el ángulo crítico
De las intensidades puede obtener la rugosidad , “fiteando” una curva

## Slide 12
L
D
d
q
El experimento real…. Fuentes de errores sistemáticos, incertezas y métodos de calibración
El XEUSS 1.0